Deckowood DKWP2L2 YUTUCU AKUSTİK AHŞAP ASMA TAVAN İMALATI

Bu şartnamede Salon tavanında yer alan yutucu akustik tavan kaplamanın malzeme ve metodları tanımlanmaktadır. Yutucu paneller Deckowood marka, perforasyonlu model DKWP2L2 Yutucu Akustik Ahşap Asma Tavan Paneli, NRC değeri olarak 0,62-0,64 aralığını  karşılamaktadır.

Mevcut mekan da oluşan değişken frekansdaki ses dalgalarının tavan yüzeyine çarpması neticesinde rezonansa girmesini önleyici ve konuşma anlaşılırlığını artıran 600x600x18mm ebatlarında MDF Lam / Kaplamalı  malzemeden üretilmiş panelin üzerinde ortalama 1800 adet/m² delik perforasyonu sağlanacaktır. Delik çapları 6/8/10 mm olacaktır. Delik çap aralığı merkezden merkeze 16*16 mm şaşırtmalı sıradır. Perforasyon özellikleri aşağıdaki çizimde gösterilmektedir. Arka yüzey ithal 0,2 mm kalınlığında akustik kumaş kaplı olacaktır. Böylece ses yutma odacıkları oluşturulacaktır. Bu panellerin perforasyon oranı ortalama (6Ø:  % 22,00/m2), (8Ø:  % 39,20/m2), (10Ø:  Tavsiye edilmiyor) olup ses yutma odacıklarının toplam hacmi NRC değerini karşılaması gerekmektedir.
Panelin tavana montajı için, dikey de yada yatayda T kesit profiller ile oluşturulmuş taşıyıcı konstrüksiyon üzerine  akustik ahşap paneller terazisinde ve ipinde tavana monte edilecektir. Taşıyıcı olarak 15mm flanş genişliğinde, içi siyah fugalı/kanallı dışı gri renkli ultraline T profiller kullanılacaktır.

Panelin detayı ekte görülebilir.

DECKOWOOD PERFORASYON P2L2 DETAYI

CMC ULTRALINE T SISTEM3500 FUGALI TASIYICI DETAYI