Deckowood DKWP4 DUVAR YUTUCU AKUSTİK AHŞAP PANEL TEKNİK ŞARTNAME

Bu şartnamede Salon arkasında yer alan yutucu akustik duvar kaplamanın malzeme ve metodları tanımlanmaktadır. Yutucu paneller Deckowood marka, perforasyonlu model DKWP4 Yutucu Akustik Ahşap Panel, NRC değeri olarak 0,92-0,94 aralığını  karşılamaktadır.

Mevcut mekan da oluşan değişken frekansdaki ses dalgalarının duvar yüzeyine çarpması neticesinde rezonansa girmesini önleyici ve sesin net olarak duyulmasına imkan veren 600X1200X18 mm ölçülerinde MDF Lam / Kaplamalı  malzemeden üretilmiş panelin üzerinde ortalama 7200 adet/m² delik perforasyonu sağlanacaktır. Delik çapları 6/8/10 mm olacaktır. Delik çap aralığı merkezden merkeze 16*16 mm şaşırtmalı sıradır. Perforasyon özellikleri aşağıdaki çizimde gösterilmektedir. Arka yüzey ithal malı 0,2 mm kalınlığında akustik kumaş kaplı olacaktır. Böylece ses yutma odacıkları oluşturulacaktır. Bu panellerin perforasyon oranı ortalama (6Ø:  % 22,00/m2), (8Ø:  % 39,20/m2), (10Ø:  Tavsiye edilmiyor) olup ses yutma odacıklarının toplam hacmi NRC değerini karşılaması gerekmektedir.

Panelin duvara montajı için, dikey de yada yatayda 60 cm.’de bir sabitlenmiş, 40*60*2 mm demir kutu profiller ile oluşturulmuş taşıyıcı konstrüksiyon üzerine  ahşap karkaslar terazisinde ve ipinde duvara monte edilecek aralarına 5 cm kalınlığında 50 kg/m³ yoğunluğunda taş yünü döşenecektir. Montaj öncesi alt yapısı bu türlü hazırlanmış duvara bu akustik paneller lamba, zıvanalı sistemi, ya da yabancı çıtalı bağlantılı montaj işlemi yapılacaktır. Montajının yapılması için Lamba Zıvanalı / Kanallı sistemde montaj tel zımba tabanca ve yapıştırıcı ile yapılacaktır.